***Műszaki adatlap***

**Hidegburkolat ragasztási rendszer**

**Murexin Kft.** H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2

Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36

e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

**4070-02/01 BFK 03 ALAP ragasztóhabarcs, gültig ab: 5.1.2009, IKA, 1**

**BFK 03 ALAP**

**ragasztóhabarcs**

***()***

**> egyszerű feldolgozás**

**> megbízható minőség**

**> kerámia burkolat ragasztására**

**Terméktulajdonságok**

Cementbázisú, por alakú, élelmiszerbarát, víz-, és fagyálló,

műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő,

vékonyágyazású ragasztóhabarcs.

**Alkalmazhatóság**

Kis és közép méretű**,** 3-25% vízfelvételű kerámia

burkolólapok (900 cm2-ig) ragasztására beltérben és fedett

kültérben, cementbázisú alapfelületekre falon és aljzaton, a

burkolólapok tulajdonságától függően.

**Termékadatok**

**Kiszerelés:**

25 kg papírzsák 54 zsák / 1350 kg / raklap

**Tárolás:**

Száraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan

csomagolásban kb. 12 hónapig.

**Műszaki adatok**

Vízigény kb. 0,32 l/kg (=32 %)

Pihentetési idő kb. 15 perc

Fazékidő kb. 4 óra

Nyitottidő kb. 20 - 30 perc

Korrigálhatóság kb. 5 perc

max.

rétegvastagság

4 mm

**Anyagszükséglet:**

Kb. 3 kg/m2, csempehátlap típusától függően

Fogazat (mm) 4 6 8 10 kerekített

fogazat

Anyagigény kb. 1,6 2,0 2,5 3,0 4,5 kg/m2

**Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok**

MSZ EN 12004 szerint C1 T

**Bedolgozás**

**Javasolt szerszám:**

Elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény,

kőműves kanál, szivacs**.** A fogazott glettvas fogazatmérete a

burkolatnak megfelelő legyen.

**Alapfelület**:

Az alapfelületnek szilárdnak, pormentesnek, száraznak,

festék- és leválasztó-szer maradványoktól mentesnek, olaj

és zsírmentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak

megfelelően.

Megfelel:

Betonra, cementesztrichre, cementbázisú készvakolatra,

könnyűbetonra, lakókörnyezetben.

Nem megfelelő:

Fára, fémre, műanyagra, gipszes alapfelültre és minden

olyan cementbázisú aljzatra, melynek zsugorodása még

nem fejeződött be.

**Keverés:**

A csemperagasztót a keverővízhez adagoljuk, lassú

fordulatú gépi keverő-berendezéssel (keverőszárral)

csomómentes masszává keverjük. Keverési idő kb. 3

perc. 15 percig állni hagyjuk, majd újból átkeverjük.

Keverési arány:

kb. 8 liter víz (megfelel kb. 0,32 l/kg)

minden 25 kg Murexin BFK 03 ALAP

ragasztóhabarcshoz.

**Feldolgozás:**

***Műszaki adatlap***

**Hidegburkolat ragasztási rendszer**

**Murexin Kft.** H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2

Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36

e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

**4070-02/01 BFK 03 ALAP ragasztóhabarcs, gültig ab: 5.1.2009, IKA, 2**

Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani,

majd a csemperagasztót fogazott glettvassal 45 - 60° -ban

megdöntve, egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a

még nedves felületre és a burkolólapokat ragasztási

(nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást

gyakorolva helyezzük el. A ragasztóhabarcsos éleket,

fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg.

Ismeretlen tulajdonságú burkolólapok esetén próbaragasztás

javasolt.

**Utókezelés:**

Az elkészült burkolatot kb. 24 óráig védjük a mechanikai

terheléstől. (Ne járkáljunk rajta.)

**Rendszerkiegészítő termékek**

**Felületjavítás, kiegyenlítés:**

Murexin **AM 20** Kiegyenlítő habarcs

Murexin **ST 12** aljzatkiegyenlítő

Murexin **OS 50** Objekt Plus aljzatkiegyenlítő

Murexin **FSM 20** Önterülő aljzatkiegyenlítő

Murexin **NE 30** Extrem aljzatkiegyenlítő

**Alapozás:**

Murexin LF 1 mélyalapozó

Murexin D2 tapadóhíd

**Fontos figyelmeztetés!**

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat

mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.

Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet

gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető

hozzá!

**Munkavédelem**

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék

elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági

adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi

kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem

alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának

elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne

minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről

ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a

kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő

kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.